Додаток 7

до Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів

(підпункт 3.2.3 пункт 3.2)

ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ, ЩО ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ

ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МАСИ ВОЛОКОН, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ТЕКСТИЛЬНОМУ ВИРОБІ

| № волокна | Волокна | Нормована (кондиційна) вологість, % |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Вовна та тваринний волос: |  |
|  | гребінні волокна | 18,25 |
|  | кардні волокна | 17,001 |
| 3 | Тваринний волос: |  |
|  | гребінні волокна | 18,25 |
|  | кардні волокна | 17,001 |
|  | Кінський волос: |  |
|  | гребінні волокна | 16,00 |
|  | кардні волокна | 15,00 |
| 4 | Шовк | 11,00 |
| 5 | Бавовна: |  |
|  | звичайні волокна | 8,50 |
|  | мерсеризованi волокна | 10,50 |
| 6 | Капок | 10,90 |
| 7 | Льон | 12,00 |
| 8 | Справжня конопля | 12,00 |
| 9 | Джут | 17,00 |
| 10 | Абака | 14,00 |
| 11 | Альфа | 14,00 |
| 12 | Кокосове волокно | 13,00 |
| 13 | Рокитник | 14,00 |
| 14 | Рамі (відбілені волокна) | 8,50 |
| 15 | Сизаль | 14,00 |
| 16 | Сун | 12,00 |
| 17 | Мексиканський сизаль | 14,00 |
| 18 | Мегі | 14,00 |
| 19 | Ацетат | 9,00 |
| 20 | Альгінат | 20,00 |
| 21 | Купро | 13,00 |
| 22 | Модальне | 13,00 |
| 23 | Протеїн | 17,00 |
| 24 | Триацетат | 7,00 |
| 25 | Віскоза | 13,00 |
| 26 | Акрил | 2,00 |
| 27 | Хлорволокно | 2,00 |
| 28 | Фторволокно | 0,00 |
| 29 | Модакрил | 2,00 |
| 30 | Поліамід або нейлон: |  |
|  | штапельне волокно | 6,25 |
|  | нитки | 5,75 |
| 31 | Арамід | 8,00 |
| 32 | Поліімід | 3,50 |
| 33 | Ліоцел | 13,00 |
| 34 | Полілактид | 1,50 |
| 35 | Поліестер | 1,50 |
| 36 | Поліетилен | 1,50 |
| 37 | Поліпропілен | 2,00 |
| 38 | Полікарбамід | 2,00 |
| 39 | Поліуретан: |  |
|  | штапельне волокно | 3,50 |
|  | нитки | 3,00 |
| 40 | Вінілал | 5,00 |
| 41 | Тривініл | 3,00 |
| 42 | Еластодієн | 1,00 |
| 43 | Еластан | 1,50 |
| 44 | Скловолокно: |  |
|  | з середнім діаметром більше 5 μм | 2,00 |
|  | з середнім діаметром у 5 μм, або менше | 3,00 |
| 45 | Еластомультіестер | 1,50 |
| 46 | Еластолефін | 1,50 |
| 47 | Меламін | 7,00 |
| 48 | Металеве волокно | 2,00 |
|  | Металізоване волокно | 2,00 |
|  | Азбестове волокно | 2,00 |
|  | Паперова пряжа | 13,75 |
| 49 | Поліпропілен/двокомпонентний поліамід | 1,00 |
| 50 | Поліакрилат | 30,00 |

# Footnotes

1 Допустимі відхилення 17% також застосовуються у випадках, коли неможливо визначити чи текстильний виріб, що містить вовну та/або тваринний волос є гребінним або кардним.